EKSPERTYZA  TECHNICZNA  DOTYCZĄCA    STANU TECHNICZNEGO  STROPU NAD    PRZEJAZDEM  BRAMOWYM  W BUDYNKU  MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 
 PRZY UL. WESOŁEJ 17   WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW DECYZJĄ Nr KL. WKZ 534/314/d/82 z dnia 24.02.1982 r.

# 1.CEL OPRACOWANIA

Ekspertyza  techniczna  ma na celu określenie stopnia  zniszczenia stropu nad   przejazdem bramowym , oraz określenia  powodu i wielkości degradacji .

2 .OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO BUDYNKU

Budynek mieszkalny z usługami  przy ul. Wesołej 17  w Suwałkach  jest  kamienicą      z  początku    XX wieku , stanowiącą fragment pierzei zachodniej ul. Wesołej .  Jest to budynek

2-kondygnacyjny  z  dachem wysokim i poddaszem  użytkowym . Budynek jest częściowo           podpiwniczony .  Na dziedziniec można  wjechać poprzez bramę wjazdową .

Do budynku  głównego , od  strony północnej i południowej , dobudowane są  oficyny. Powierzchnia dziedzińca  i  bramy  wjazdowej  są  utwardzone w sposób trwały o zmiennej       nawierzchni .  Wody opadowe są odprowadzone w kierunku ulicy Wesołej  .

3.    OPIS   ELEMENTÓW  OBJĘTYCH  EKSPERTYZĄ -  STROP  NAD

PRZEJAZDEM BRAMOWYM

  - ŚCIANY PIWNIC I  ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonano odkrywki fundamentów budynku. Stwierdzono, że wykonane są one z kamieni polnych , łamanych  o wymiarze od 20 do 40 cm, starannie ułożonych z dopasowaniem płaszczyzn dla zmniejszenia przestrzeni pomiędzy nimi oraz  częściowo z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej . Do spoinowania użyto zaprawy wapiennej. Grubość muru ścian piwnic wynosi 60 cm . Głębokość posadowienia fundamentów od 140 cm do 175 cm poniżej istniejącego poziomu gruntu. Szerokość fundamentów bez odsadzek, nie mniejsza niż grubość ścian parteru. Stan techniczny fundamentów nie budzi zastrzeżeń. Brak oznak  nierównomierności osiadań.

  - SKLEPIENIE  NAD  BRAMĄ

W segmencie przejazdu bramowego , na poziomie terenu,   występuje sklepienie  beczułkowe ceglane  na belkach stalowych – strop Kleina -  gr. 14 cm  przy rozpiętości 2 x 1,50 m  i  strzałce łuku 0,14 m . Na  całej długości bramy 14,57 m strop jest oparty na 3  prostopadłych  ramach o murowanych  z  cegły ceramicznej pełnej ,  słupach o gr. 58 cm  zwieńczonych łukowymi dźwigarami z cegły ceramicznej pełnej .

- OPIS  STANU TECHNICZNEGO PRZEJAZDU  BRAMOWEGO .

Na  podstawie  wizji  lokalnej, wykonanych  pomiarów inwentaryzacyjnych , stwierdza  się :

- powstanie fragmentarycznych ubytków cegieł ceramicznych konstrukcji

- szczeliny i spękania w stropie łukowym

- zniszczenie mechaniczne tynków wapiennych

### WNIOSKI  I  SPOSTRZEŻENIA:

Po przeanalizowaniu stanu  zniszczenia stropu nad  przejazdem  bramowym   oraz ocenie stanu technicznego  układu  nośnego konstrukcji budynku  stwierdza się  j.n. :

5.1. Nie zachodzi potrzeba odkopywania fundamentów, ich wzmacniania. W trakcie prac remontowych budynku zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w istniejące fundamenty i naruszania istniejącej struktury gruntu przy fundamentach .  Materiał użyty do budowy fundamentów nie jest higroskopijny (kamień) i nie powoduje zawilgacania ścian nadziemia. Zabrania się odkopywania fundamentów i wykonywania na nich izolacji (lub drenażu).

5.2. Zniszczone fragmenty ścian należy oczyścić i uzupełnić mury cegłą ceramiczną pełną dostosowaną kolorystycznie .

5.3. Przy łukowych ramach podpierających strop ( 3 szt.) zastosować dodatkowe wzmocnienie belkami stalowymi , jednoprzęsłowymi T 200PE ( szt. 3 ) osadzonymi  w wykutych gniazdach

murze ścian  konstrukcyjnych .

5.4. Powstałe szczeliny w stropie zabezpieczyć kotwami spiralnymi

5.5. Cały strop i ściany , po skuciu tynków , zaimpregnować wodnym roztworem sześciofluoro-krzemianu cynku w  dwóch zabiegach powlekania.

5.6. Przy wykonywaniu nowych tynków nie stosować tynków cementowych . Należy stosować tynki wyłącznie na bazie wapna trasowego .

mgr inż. Lucyna  Huryn