SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00.00

TYNK RENOWACYJNY

- Część ogólna.

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Remont pokrycia i konstrukcji dachu, główek kominowych oraz elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków na działkce o nr geod. 11474 przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia i konstrukcji dachu, główek kominowych oraz elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków na działkce o nr geod. 11474 przy
ul. Kościuszki 57 w Suwałkach.

Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonaniem tynków renowacyjnych.

- Informacje o terenie budowy.

Budynek położony jest na działce o nr geod. 11474 przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach. Obecnie znajduje się we władaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 57.

Budynek składa się z dwóch części – głównej (wschodniej) zlokalizowanej wzdłuż ul. Kościuszki oraz oficyny (zachodniej) usytuowanej prostopadle do części głównej.

Elewacja frontowa przylega bezpośrednio od wschodu do chodnika ul. Kościuszki, od której zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec wewnętrzny do części zapleczowej budynku. Budynek jest podpiwniczony.

Część wschodnia budynku jest wykonana w układzie piętrowym z poddaszem ukrytym pod dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji KL WKZ 534/134/d/81 z dnia 27.05.1981 r.

BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR EWID. A-205 NA

PODSTAWIE DECYZJI Z DNIA 26.01.1982r., KI.WKZ 534/205/d/82.

- Nazwy i kody:

- grup robót: 45000000-7

- klas robót: 45400000-1

- kategorii robót: 45453000-7

- Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami 
i powszechnie stosowanymi normami.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Mineralny tynk renowacyjny z certyfikatem WTA, zgodny z normą PN-EN998-1.

Mineralna sucha zaprawa.

O wysokiej zawartości porów powietrznych.

O wysokiej dyfuzyjności.

O wysokiej zdolności magazynowania soli.

Przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego.

O niskim zużyciu.

Reakcja na ogień A1.

Wytrzymałość na odrywanie > 0,08N/mm2.

Nasiąkliwość W2.

Przewodność cieplna wg.EN 1745 (P =50%) < 0,27W/m* K, (P =50%) < 0,27W/m* K.

Paroprzepuszczalność µ ≤ 15.

Wytrzymałość zmęczeniowa NPD.

Dane techniczne:

Baza: gotowa specjalna zaprawa tynkarska

Kolor: szary

Dodatek wody: ok. 6 - 6,5 l/worek 25kg

Gęstość 1,0 - 1,1 kg/dm 3

Zużycie: ok. 9,5 kg/m 2  na 1 cm grubości warstwy

Klasa zaprawy: zaprawa tynkarska renowacyjna R, CSII wg PN-EN998-1:2003

Temp. stosowania: powyżej +5ºC

Opakowanie: worki 25 kg

Składowanie: 12 m-cy w suchym pomieszczeniu. Napoczęte opakowania zużyć w jak najkrótszym terminie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Tynk może być obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogólnie dostępnych mieszarek 
i agregatów tynkarskich.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Transport na terenie budowy może odbywać się dowolnymi środkami.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Podłoże:

Podłoże musi być nośne i wolne od czynników zmniejszających przyczepność. Usunąć stare tynki i powłoki do 80 cm poza określoną wizualnie lub przy pomocy odpowiednich badań, strefę skażoną solami lub zawilgoconą. Zniszczone spoiny w murze należy wykuć do głębokości 
ok. 2 cm, a powierzchnię oczyścić mechanicznie. Powierzchnie betonowe muszą być porowate.

Przy podwyższonym zasoleniu przeprowadzić neutralizację powierzchniową odpowiednim preparatem. W celu polepszenia przywierania tynku renowacyjnego do podłoża, należy wykonać częściową (ok 50% powierzchni) obrzutkę z tradycyjnej zaprawy cementowej (cement : piasek w proporcji 1 : 2 zarabiane odpowiednim preparatem z wodą. Po wykonaniu obrzutki dalsza obróbka po min. 1,5 godz.

Sposób aplikacji:

Tynk może być obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogólnie dostępnych mieszarek 
i agregatów tynkarskich. Zawartość porów powietrza 25 - 30% w strukturze tynku przy aplikacji maszynowej może nie zostać osiągnięta. Mniejsze ilości można przygotowywać przy użyciu mieszadeł ręcznych. Tynk nanosić warstwą o grubości określonej przez producenta wybranego produktu, w jednym zabiegu nie nakładać warstwy powyżej 3 cm.

Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo. Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy zarysować poziomo i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału. Zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. Po 8-24 godzinach przetrzeć zamkniętą strukturę tynku specjalną "pacą zębatą". Poprzez taki zabieg uzyskujemy wyższą dyfuzyjność tynku. Powierzchnia może być wygładzona szpachlą odpowiednią dla wybranego systemu.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:

1 m2 wykonanego tynku.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

- Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów zlokalizowanych na zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy,

- zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Rozliczeń należy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem.

- Dokumenty odniesienia.

- PN-EN998-1:2003